摘要：（“摘要”二字采用四号黑体）根据试验测定的植物纤维复合材料试样不同纤维含量与使用性能指标实验数据，采用抛物线方程可确定各单项使用性能指标对应的理论最佳纤维含量，但同一试样的不同性能指标对应的最佳纤维含量并不相同；进一步利用主成分分析法结合抛物线方程优化确定了各植物纤维复合材料试样最佳纤维含量，为复合材料纤维含量的确定提供了理论依据。研究结果表明，主成分分析法配合抛物线方程可较精确地、合理地确定该复合材料若干主要性能兼优的最佳纤维含量。（小四号宋体）

关键词：（“关键词”三字采用四号黑体）植物纤维复合材料  最佳纤维含量  主成分分析法（小四号宋体）

（文中行间距采用1.5倍）

Abstract: （“Abstract”采用小四号加粗“Times New Roman”字体）From experiment, the best capacity of fiber of  samples for different compounded plant fibers and useful index were abstained, then the best academic capacity of fiber on single useful index can be confirmed by parabola equation. But the best capacity of fiber changed with the same sample with different index. Further more, combined the method of main composition analysis with parabola equation, the best capacity of fiber can be determined. And the academic basis of the best capacity of fiber is proposed. The results show that the best capacity of fiber can be confirmed accurately and reasonably by the method of main composition analysis and parabola equation joined together. （采用小四号“Times New Roman”字体）

Key words: （“Key words ”小四号加粗“Times New Roman”字体）Compounded plant fiber material; The best capacity of fiber; Method of main composition analysis（采用小四号“Times New Roman”字体）

1 引言（小三号黑体字左起顶格打印）

植物纤维是地球上极为丰富的天然资源，每年全球生产植物纤维多达上万亿吨，远远超过现存石油总储量。它性能良好且多样，价格低廉，可生物降解，可再生。研究开发植物纤维复合材料不仅是材料科学与工程领域一个创新性的热点课题，而且在资源利用和环境保护方面都具有重大意义和价值。植物纤维复合材料以植物纤维作为增强体。其植物纤维含量与复合材料的使用性能关系密切，是影响复合材料性能的主要因素。复合材料的使用性能往往不是单一的，而是若干项综合的。各性能指标与纤维含量之间的变化关系不同，与其对应的最佳纤维含量也不相等。在设计和制备植物纤维复合材料时，必须确定若干主要性能兼优的最佳纤维含量。这是设计和制造该复合材料的工作者必须解决的首要问题。本文通过试验获得植物纤维复合材料各单项使用性能指标数据，采用抛物线方程确定各单项使用性能指标对应的最佳纤维含量，进一步利用主成分分析法优化确定该复合材料设计要求的若干项主要性能兼优的最佳纤维含量。（采用小四号宋体字）

2 试验原料与试验方法（小三号黑体字左起顶格打印）

2.1 试验原料（采用四号黑体字）

对不同基体和不同处理工艺制备的植物纤维复合材料进行试验分析。以木纤维分别增强尼龙基体和聚丙烯基体，并分别经过偶联处理和接枝处理，制备4组试样：尼龙基体偶联处理试样（代号11）、尼龙基体接枝处理试样（代号12）、聚丙烯基体偶联处理试样（代号21）、聚丙烯接枝处理试样（代号22）。根据复合材料细观力学原理和方法，考虑试验的实际需要，预估各组试样主要性能及其纤维含量取值范围，每组试样均按系列纤维含量0%、5%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%（即W1~9），各制备9个。

2.2 试验方法（采用四号黑体字）

2.2.1 数据测定（采用小四号黑体字）

分别对上述4组试样依次测定每组9个不同纤维含量试样对应的下列实验性能指标数据：拉伸强度（σbt）、弯曲强度（σbb）、冲击强度（αK）及热变形温度（Th）。

    - 数据分析（采用小四号黑体字）

试验目的在于分析、确定植物纤维复合材料最佳纤维含量。根据试验测定的数据，采用主成分分析法确定最优纤维含量。

3 结果与讨论（小三号黑体字左起顶格打印）

3.1 用抛物线方程法确定各单项性能指标对应的最佳纤维含量（采用四号黑体字）

根据不同纤维含量对应的各单项性能指标试验观测数据，应用抛物线方程最优拟合4项性能指标（Y）与系列纤维含量（X）之间的非线性关系。由计算机拟合得到11、12、21、22四组试样的4项性能指标σbt、σbb、αk、Th与系列纤维含量W1~9对应关系的16个抛物线方程。结果表明，四组试样的植物纤维含量与4项性能指标的抛物线关系均达极显著水平，并满足二阶偏导小于零的条件。因此它们存在极值（极大值）。据此，求出4项性能指标最大值及其对应的纤维含量值，即各单项性能指标对应的最佳纤维含量值。

表1  试样性能与纤维含量关系方程及其解值

Table 1  The equations and their optimum value of the relationships of property and fiber content

| 试样组 | 对应 参数 | 拟合的抛物线方程 | 相关系数 | 性 能 最大值 | 对应最佳W值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | σbt～Ｗ σbb～Ｗ αk～Ｗ Th～Ｗ | ｙ＝-0.08922X2+3.8188X+51.8485 ｙ＝-0.1048X2+3.9739X+78.4909 ｙ＝-0.01049X2+0.4601X+4.2291 ｙ＝-0.09259X2+6.0606X+65.9273 | 0.7681 0.8584 0.9072 0.9433 | 92.71 116.16 9.28 165.10 | 21.40 18.96 21.94 32.73 |
| 12 | σbt～Ｗ σbb～Ｗ αk～Ｗ Th ～Ｗ | ｙ＝-0.08827X2+3.9941X+54.5818 ｙ＝-0.1290X2+5.1335X+76.3212 y＝-0.01106X2+0.4966X+4.4048 y＝-0.1101X2+6.5719X+69.9697 | 0.8348 0.8223 0.9395 0.9752 | 99.76 127.39 9.98 168.04 | 22.62 19.90 22.45 29.85 |
| 21 | σbt～Ｗ σbb～Ｗ αk～Ｗ Th～Ｗ | ｙ＝-0.0164X2+0.5671X+21.8879 ｙ＝-0.01680X2+0.7519X+30.0364 ｙ＝-0.00635X2+0.2750X+2.1982 ｙ＝-0.01541X2+1.2898X+57.3818 | 0.9241 0.8066 0.9622 0.9956 | 26.79 38.45 5.18 84.37 | 17.29 22.38 21.65 41.85 |
| 22 | σbt～Ｗ σbb～Ｗ αk～Ｗ Th～Ｗ | ｙ＝-0.02022X2+0.7520X+21.5273 ｙ＝-0.02117X2+0.9568X+29.5273 ｙ＝-0.006455X2+0.2872X+2.3806 ｙ＝-0.01740X2+1.3961X+58.9394 | 0.9283 0.8636 0.9663 0.9920 | 28.52 40.34 5.58 86.94 | 18.97 22.60 22.25 40.12 |

由表1可知，各组复合材料试样4项性能指标σbt、σbb、αk、Th最大值对应的最佳纤维含量W值较分散，得值范围较宽：11组为18.96～32.73%，12组为19.90～29.85%，21组为17.29～41.85%，22组为18.97～40.12% 。如何确定上述４项性能兼优对应的最佳W值，即如何在每一组试样4项性能指标对应的4个最佳纤维含量基础上，确定1个能够尽可能精确地、合理地反映4项性能指标兼优的最佳纤维含量？这正是本试验力图解决的关键问题和达到的主要目的。

3.2  用主成分分析法结合抛物线方程优化最佳纤维含量

根据多元统计分析的主成分分析法原理，编制计算机运算程序，对11、12、21、22试样组进行关于σbt、σbb、αk、Th四个变量的主成份分析，将其降维转化为一维（或二维）变量（主成分）处理。以累积贡献率大于75%为标准选择主分量的维数，各组试样4项性能指标主成分分析所得的第一（第二）特征根与贡献率、主成分方程及主成分值列于表2。

结果表明，4组试样中有3组的性能指标对应的第一特征根均大于75%。它们的第一主分量分别反映了4项性能指标的80%、85%和78%的信息，它们能综合4项性能指标的大部分信息。由于22组试样4项性能指标对应的第一特征根的贡献率为71%（<75%） ，故取第一、二两个特征根，并据主成分方程计算第一、第二两个主成分量，然后以特征根大小为权重值计算综合主分量，它也综合了4项性能指标的大部分信息。以主分量值与对应的系列纤维含量为基础数据，再利用抛物线方程，建立两者之间的抛物线关系方程，计算主分量最大值及其对应的纤维含量值，该值就是4项性能指标兼优所对应的最佳植物纤维含量值。据此，计算得到4组植物纤维复合材料试样最佳纤维含量如下：尼龙基体经偶联处理（11组）为23.52%；尼龙基体经接枝处理(12组)为23.77%；聚丙烯基体经偶联处理(21组)为34.32%；聚丙烯基体经接枝处理(22组)为27.71%。上述结果及其分析为植物纤维复合材料纤维含量的最优化确定提供了理论依据，并得到了具体数值。

同时值得指出，对于试样组11，第一主分量主要反映性能指标σbt和αk，这两个性能指标对应的因子负荷量最大，为0.9745和0.9884；对于试样组12，第一主分量主要也是反映性能指标σbt和αk，这两个性能指标对应的因子负荷量最大，为0.9793和0.9901；对于试样组21，第一主分量主要反映性能指标σbb和αk，这两个性能指标对应的因子负荷量最大，为0.9544和0.9665；对于试样组22，第一主分量主要反映性能指标σbb和αk，这两个性能指标对应的因子负荷量最大，为0.9678和0.9528，而第二主分量则主要反映性能指标σbt和Th，这两个性能指标对应的因子负荷量为0.8012和-0.5752。由此可见，不同的试样组，第一主分量所反映的性能指标不一定相同，因而各性能指标对第一主分量的影响程度也不一定相同，即对第一主分量的影响权重不一定相同。因此，在采用其它方法综合地确定植物纤维复合材料最佳纤维含量时，各性能指标的权重值应具体确定。

4 结论（小三号黑体字左起顶格打印）

（1）主成分分析法结合抛物线方程法优化植物纤维复合材料若干性能兼优所对应的最佳纤维含量，是确定该复合材料最佳纤维含量相对最精确、最合理的一种方法。因为本方法所确定的复合材料最佳纤维含量与其对应的4项主要性能指标均存在抛物线关系，且均存在极值（最大值），表明这4项主要性能指标与植物纤维含量之间存在一定相关关系，但各性能指标单独求解得到的最佳纤维含量值并不相同。因此，考虑对4项性能指标进行综合分析，降维获取低维信息，以便求解。这正是多元统计分析中的主成分分析法的基本思路，而主成分分析法也正是解决此类问题最合适的数学方法。因此，应用主成分分析法确定的复合材料最佳纤维含量对于指导纤维增强类复合材料的设计和制造具有重要理论与实践意义。

（2）主成分分析法在简化结构、消除变量之间的相关性方面起到了显著的效果，但也给回归模型的解释带来了一定的复杂性。因为主分量是原始变量的线性组合，最终仍需回到原始变量中去，才能给回归模型赋予一定的解释。此外，这些线性系数可以看作权重系数，在某种意义上，这些权重是反映各个性能指标的相对重要性的数量。

参考文献（小四号黑体字左起顶格打印）

[1] 张留成,瞿雄伟，丁会利.高分子材料基础[M].北京：化学工业出版社,2002,322～324.

[2] 陈玉放，揣成智，谢来苏．植物纤维热塑性复合材料的开发及有关问题[J]．现代塑料加工应用，1998，10（2）：50-53.

（五号宋体字打印，每一条目均另启一行顶格打印）

致   谢(另启一页，小三号黑体字居中打印）

本论文是在      教授的指导下，……（四号宋体字打印）

作者：

2007年5月  日